|  | Tacticity | Mn (g mol-1) | Mw (g mol-1) | Ɖ | Tg (οC) | Pr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cycle C1 | Atactic | 18,330 | 29,170 | 1.59 | 43.3 | 0.6 |
| Cycle C2 | Atactic | 60,060 | 88,080 | 1.47 | 48.1 | 0.6 |
| Cycle C3 | Isotactic-PLLA | 74,440 | 135,710 | 1.82 | 55.4 | N/A |
| Cycle C4 | Heterotactic (Pr = 0.77) | 29,130 | 51,580 | 1.77 | 46.9 | 0.77 |
| Linear L1 | Atactic | 19,900 | 33,480 | 1.68 | 42.3 | 0.6 |
| Linear L2 | Atactic | 34,500 | 54,530 | 1.58 | 44.2 | 0.6 |
| Linear L3 | Isotactic-PLLA | 38,040 | 45,872 | 1.21 | 47.7 | N/A |