|  |  |
| --- | --- |
| Pressure (GPa) | Hydroxy-Sodalite  cell parameter (Å) |
| 0.045 | 9.0982 ± 0.0007 |
| 0.048 | 9.0952 ± 0.0010 |
| 0.134 | 9.0906 ± 0.0015 |
| 0.265 | 9.0733 ± 0.0024 |
| 0.549 | 9.0551 ± 0.0045 |
| 0.846 | 8.9931 ± 0.0057 |
| 1.086 | 8.9867 ± 0.0097 |