|  |  |
| --- | --- |
| Pressure (GPa) | Hydroxy-Sodalite  cell parameter (Å) |
| 0.050 | 9.0182 ± 0.0022 |
| 0.279 | 8.9555 ± 0.0022 |
| 0.809 | 8.8971 ± 0.0024 |
| 1.518 | 8.8958 ± 0.0033 |