## Slide 1
Chart: Strength (MPa)
| 290418 | 060318 3 | 170418 | 160518
Compressive strength | 26.9612 | 24.6413 | 19.35 | 22.785
Flexural strength | 3.2818 | 6.93 | 3.7707 | 4.3429
1
2
3
4
Mix
b
c
a
20mm